4X4  POLİÜRETAN (PU)  ALT  TABANLI  ÜRÜNLERİMİZ

4X4 POLİ TABAN: Poliüretan teknolojisinin ulaştığı son noktadır. Sahip olduğu özel teknolojisi ve mükemmel kavrama sağlayan treking deseni sayesinde yüksek  bir tutuculuk ve kaymazlık sağlar. –30’c ye kadar dayanıklıdır. Kırılmaz ve aşınma dayanımı çok yüksektir. Esnek ve yumuşak yapısı ile kauçuk özellikleri gösterir. Diğer ürünlere  kıyasla ( kauçuk, pvc ) çok hafiftir. Isı yalıtımı sağlar. Antistatik ve oıl resistant (yağlara ve benzine dayanıklılık )özelliğini bünyesinde taşır. Çalışan kişilerin uzun süre ayakta durduğu düşünülerek hazırlanmış çok hafif bir tabandır.Topuk bölümündeki enerji emici anti shock sayesinde ayak tabanına uygulanan basınç en aza indirilerek uzun süreli ayakta durarak çalışanlarda taban ağrılarının önlenmesi hedeflenmiştir. Antistatic sınıfındadır.Bu tabanın iç direnci R= 100 kilo ohm ile 1000 Mega ohm arasındadır.Her türlü ortamlarda giyilebilir.Renk ve çift renk seçeneği vardır.(double density)

4X4 POLİÜRETAN İŞ EMNİYET AYAKKABILARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

STANDART:                       EN 344 -  EN345 -  EN346 -  EN347

KATEGORİ :                      SB – S1 – S2 – S3 – O1 – O2 – O3 kategorilerinde imal edilebilir

DERİ            :                      Düz, baskılı, S1, S2, süet, nubuk, renk seçenekleri

DERİ KALINLIĞI:             Minimum 1,6mm.

TABAN :                             Çift yoğunluklu, çift renkli, kaymaz, oil resistant , antistatik,

anti shock özellikli, 4x4 POLİÜRETAN alt taban

KIRILMA DAYANIMI:      -20c min.30.000 flex

ABRAZYON:                       mg < 100

SERTLİK:                            50-55 shore A

YOĞUNLUK:                       0.55 gr/ cm3

ÖZGÜL AĞIRLIK:              0.55 gr/ cm3

KOPMADA UZAMA :         % >500

ÇEKME DAYANIMI:          75 Kg/cm

YIRTILMA DAYANIMI:     10  Kg/cm min.

AĞIRLIK:                            510 gr

İÇ KALINLIK:                     9.81 mm

DIŞ KALINLIK:                   17.75 mm

ÇELİK BOMBE:                 EN 344-1    EN 12568  SECURTY, 200 joule-15000N

ASTAR :                              Tere ve kokuya mukavim, sünger takviyeli, özel nitelikli iç ve

çelik altı astar

İMALAT YÖNTEMİ:          El montesi (hand made)

AYAK BASMA YÜZEYİ:    Antimikrobakteriyel lateks veya  Antimikrobakteriyel keçe

MOSTRA:                           Ortopedik

MODEL:                              Bağlı, cırtlı ayakkabı ve bot

AĞIRLIK:                           800 -900 gr. (çift)