ANTİSTATİK  KAUÇUK   VE   TERMO KAUÇUK

ALT  TABANLI  ÜRÜNLERİMİZ

ANTİSTATİK- KAUÇUK TABAN: Kauçuğun çeşitli karışımlarından elde edilirler. Sulu ve kuru ortamlar için uygundur.Aşınma, yırtılma ve kopma dayanımları yüksektir. Kauçuğun elastik yapısından dolayı esnektirler.Bu tür tabanlarımız antistatik özelliğe sahip olup, her türlü yağa karşı mükemmel bir dayanımları söz konusudur.

(NİTRİL KAUÇUK; adı altında her türlü yağlı ortamlara ve ısıya dayanıklı taban olarak piyasada adlandırılmaktadırlar.)

ANTİSTATİK AYAKKABI: Antistatik ürünler, statik yüklerin dağıtılması yoluyla, statik elektrik yüklerinin en aza indirilmesinin gerekli olduğu ortamlarda kullanılır. Yanıcı ve parlayıcı mahaller bu ortamlara örnek olarak verilebilir. Antistatik ürünler ayrıca, elektrik cihazlarından veya üzerinde  elektrik bulunan çıplak kısımlardan kaynaklanabilecek elektrik  şoku riskinin tamamıyla ortadan kaldırılamadığı durumlarda da  kullanılmaktadır.

TSE’ nin Antistatik ürünler hakkında belirlediği geçiş dirençleri,  alt sınır 100 kiloohm üst sınır 1000 megaohm  şeklindedir.Firmamız PEKÇETİN kunduranın ürettiği antistatik özellikli mamullerin geçiş dirençleri bu sınırlar içersindedir.

ANTİSTATİK- KAUÇUK  TABANLARIN  SENTETİK   YAĞLAR  İLE        YAPILAN  TESTLERİN ANALİZLERİ

-HİDROLİK YAĞINDA YAŞLANDIRMA:

(35c -17 saat)

-Sertlik değişimi: -1

-Hacımsal değişim: +0.2

-KESME YAĞINDA YAŞLANDIRMA:

(35c -17 saat)

-Sertlik değişimi: -1

-Hacımsal değişim: +0.8

-BOR YAĞINDA YAŞLANDIRMA:

(35c -17 saat)

-Sertlik değişimi: -1

-Hacımsal değişim: +1.2

-MOTOR YAĞINDA YAŞLANDIRMA:

(35c -17 saat)

-Sertlik değişimi: 0

-Hacımsal değişim: +0.7

-YARI SENTETİK BOR YAĞINDA YAŞLANDIRMA:

(35c -17 saat)

-Sertlik değişimi: -3

-Hacımsal değişim: +2.8

KAUÇUK   TABANLI  İŞ  EMNİYET  AYAKKABILARININ

TEKNİK       ÖZELLİKLERİ

STANDART:                       EN  344-  EN345-  EN346-  EN347

KATEGORİ :                       SB – S1 – S2 – S3 – O1 – O2 – O3 kategorilerinde imal edilebilir

DERİ            :                       Düz, baskılı, S1, S2, süet, renk seçenekleri

DERİ KALINLIĞI:             Minimum 1,6mm.

TABAN :                              Nitril kauçuk-antistatik taban

AŞINMA:                            10.6 mm3  TS 11007

SERTLİK:                           73 shore A  TS 9743

YOĞUNLUK:                      1.19 gr/cm3 TS 2827-Metod A

ÇELİK BOMBE:                EN 344-1    EN 12568 SECURTY, 200 joule-15000N

ASTAR :                              Tere ve kokuya mukavim sünger takviyeli özel nitelikli iç ve

çelik altı astar

İMALAT YÖNTEMİ:        El montesi (hand made)

AYAK BASMA YÜZEYİ:  Antimikrobakteriyel lateks veya  Antimikrobakteriyel keçe

MOSTRA:                          Ortopedik

MODEL:                             Bağlı, cırtlı ayakkabı ve bot

AĞIRLIK:                           1.100 gr (çift)

KAUCUK ve TERMO TABAN:Termo plastik ve kauçuk karışımından elde edilirler.Sulu ve kuru ortamlar için uygundur.Aşınma,yırtılma ve kopma dayanımı yüksektir.Alttan ve topuktan dikişli,klasik iş ayakkabısı ve botlarında kullanılan tabandır.Kauçuğun elastik yapısından dolayı esnek ve diğer tabanlara göre ağırdır.