T.P.U. LARIPUR  ALT  TABANLI  ÜRÜNLERİMİZ

TPU POLİ TABAN: Özellikle çok ağır şartlar için uygundur.Bor yağı, yağlar ve bir çok solvent türü başta olmak üzere çok çeşitli kimyasallara karşı iyi derecede direnç gösteren, hafif bir yapıya sahip, yağ ve sıvı emmeyen, elektrik akımına dirençli antibakteriyellik, kırılmazlık, aşınmazlık, sıcağa ve soğuğa dayanıklılık, yüksek elastikiyetlik, kaymazlık gibi çok çeşitli özellikleri bünyesinde toplayan yeni teknoloji ürünü bir tabandır. Bu tabanın 500 Voltta ölçülen direnci 1200 Mega ohm  dur.

TPU TABANLI İŞ EMNİYET AYAKKABILARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

STANDART:                       EN 344-  EN345-  EN346-  EN347

KATEGORİ :                       SB – S1 – S2 – S3 – O1 – O2 – O3 kategorilerinde imal edilebilir

DERİ            :                       Düz, baskılı, S1, S2, süet, renk seçenekleri

DERİ KALINLIĞI:             Minimum 1,6mm.

TABAN :                              Çift yoğunluklu, çift renkli, kaymaz, yağ ve solventlere daya-

nıklı, antibakteriyel, aşınmaz, elastik, TPU POLİ alt taban

AŞINMA:                             35 mm3 (DIN 53516)

SERTLİK:                            66 shore A (DIN 35506)

KOPMADA UZAMA   :      880 % DIN53504)

ÇEKME DAYANIMI:        30.7 Nmm2 (DIN 53504)

YIRTILMA DAYANIMI:   45 Nmm (DIN 53515)

SICAĞA DAYANIKLILIK:(-)60, (+) 90 C

ÇELİK BOMBE:                 EN 344-1    EN 12568  SECURTY, 200 joule-15000N

ASTAR :                               Tere ve kokuya mukavim, sünger takviyeli, özel nitelikli iç ve

çelik altı astar

İMALAT YÖNTEMİ:         El montesi (hand made)

AYAK BASMA YÜZEYİ:   Antimikrobakteriyel lateks veya  Antimikrobakteriyel keçe

MOSTRA:                           Ortopedik

MODEL:                              Bağlı, cırtlı ayakkabı ve bot

AĞIRLIK:                            900 gr. (çift)